产品参数报价表

| 产品名称 | 颜色 | 材质 | 规格 | 配件 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 银白色 | 原生铝材 | 厚度2MM | 纳米塑料拉珠 | 顶装 |

高精密隔帘技术参数（医用帘）

面料成分：100％涤纶（聚酯纤维）

纤维含量（％）：100％

阻燃等级：B1级

无甲醛标准：未检出

PH值：4.0-6.0

耐干摩擦色牢度／级：≥3-4．耐湿摩擦色牢度／级：≥3

耐洗色牢度／级：变色≥沾色≥4 耐水色牢度≥4

耐热干色牢度：4-5级

耐热压色牢度：4-5级

耐光色牢度：4级

耐汗渍色牢度：≥3-4

耐洗色牢度：4级

耐水色牢度：≥3-4

耐酸斑色牢度：4-5级

耐唾液色牢度：≥4

耐碱斑色牢度：≥4-5级

耐碱：≥3-4

耐酸：≥3-4

顶破强力：≥1704N

水洗尺寸变化率：＋2％至-4％

可分解致癌芳香胺染料：未检出

耐皂洗色牢度：变色4-5沾色4-5

产品报价表

| 产品名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用隔帘 | 约267米（共19个房间38个隔帘） |  |  |  |