工作服参数介绍

面料：采用多功能医用进口高档梭织柯尼酷面料

参数：92%涤纶全消光超细旦纤维， 7%棉， 1%进口导电纤维。

面料克重：230克/平方米（允许+/-5克的偏差）；

纱支密度：166*102根/inc；

质量要求：版型时尚、得体，面料耐高温、耐氯漂 、不起毛，不起球，不起皱，缩水率不能超过2%。

规格cm ：S-4XL特殊体型 可量身定做

耐色牢度：变色 ≥3级

沾色：≥3级

异味： 无异味